**双极电凝钳参数要求**

1、头部采用YY0672.1-2008标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用聚亚苯基砜制造。

2、夹持力不小于20N。

3、其硬度为350HV0.2~700HV0.2

4、进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。

5、耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。

配置清单：

双极电凝钳 1把